Appendix 2. Chemical composition of noble metal phases in solidified drops of sulfide-metalloid melt in zone III

| Mineral |  | The ideal formula |  | Sum |  | Fe |  | Ni |  | Cu |  | Au |  | Ag |  | Pt |  | Pd |  | Bi |  | As | Se | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkerite |  | Ni3Bi2S2 |  | 96.76 |  | 1.32 |  | 25.49 |  | 2.15 |  | b.d.l. |  | b.d.l. |  | b.d.l. |  | 0.00 |  | 58.00 |  | b.d.l. | b.d.l. | 9.80 |
|  |  |  |  |  |  | 2.20 |  | 40.40 |  | 3.15 |  | » |  | » |  | » |  | 0.00 |  | 25.82 |  | » | » | 28.44 |
| Gold |  | Au* |  | 99.21 |  | 0.23 |  | 0.43 |  | 2.19 |  | 83.72 |  | 8.75 |  | » |  | 2.88 |  | b.d.l. |  | » | » | 1.01 |
|  |  |  |  |  |  | 0.67 |  | 1.20 |  | 5.64 |  | 69.61 |  | 13.28 |  | » |  | 4.43 |  | » |  | » | » | 5.16 |
| Silver |  | Ag |  | 100.63 |  | 0.36 |  | 2.57 |  | 1.49 |  | 2.99 |  | 87.42 |  | » |  | 0.00 |  | 4.43 |  | » | » | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 4.59 |  | 2.46 |  | 1.59 |  | 84.92 |  | » |  | 0.00 |  | 2.22 |  | » | » | 3.24 |
| Bismuth |  | Bi |  | 100.2 |  | 0.83 |  | 0.54 |  | 1.50 |  | b.d.l. |  | 1.04 |  | b.d.l. |  | 1.08 |  | 94.73 |  | » | » | 0.48 |
|  |  |  |  |  |  | 2.77 |  | 1.72 |  | 4.41 |  | » |  | 1.80 |  | » |  | 1.89 |  | 84.61 |  | » | » | 2.79 |
| Vysotskite |  | PdS |  | 101.91 |  | 1.33 |  | 4.75 |  | 3.02 |  | » |  | 1.25 |  | » |  | 67.75 |  | b.d.l. |  | » | 0.91 | 22.91 |
|  |  |  |  |  |  | 1.56 |  | 5.30 |  | 3.11 |  | » |  | 0.76 |  | » |  | 41.71 |  | » |  | » | 0.75 | 46.81 |
| Froodite |  | PdBi2-x |  | 99.05 |  | 0.35 |  | 0.44 |  | 2.27 |  | » |  | 2.28 |  | » |  | 21.59 |  | 71.22 |  | » | b.d.l. | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  | 0.98 |  | 1.17 |  | 5.56 |  | » |  | 3.29 |  | » |  | 31.57 |  | 53.02 |  | » | » | 4.42 |
| Pallado-arsenide |  | Pd2As |  | 100.70 |  | 0.32 |  | 0.51 |  | 1.15 |  | 2.91 |  | 1.46 |  | » |  | 71.11 |  | b.d.l. |  | 23.23 | » | b.d.l. |
|  |  |  |  |  |  | 0.55 |  | 0.84 |  | 1.74 |  | 1.42 |  | 1.30 |  | » |  | 64.31 |  | » |  | 29.84 | » | 0.00 |
| PdAsS |  | PdAsS |  | 100.36 |  | b.d.l. |  | 2.50 |  | 0.54 |  | b.d.l. |  | 1.38 |  | 1.06 |  | 46.23 |  | » |  | 32.30 | 1.45 | 14.88 |
|  |  |  |  |  |  | » |  | 3.00 |  | 0.60 |  | » |  | 0.90 |  | 0.38 |  | 30.65 |  | » |  | 30.42 | 1.30 | 32.74 |
| Holling-worthite |  | (Pt,Pd)AsS |  | 98.99 |  | 0.50 |  | 3.79 |  | 1.38 |  | » |  | b.d.l. |  | 44.15 |  | 7.52 |  | » |  | 29.44 | b.d.l. | 12.21 |
|  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 5.54 |  | 1.86 |  | » |  | » |  | 19.41 |  | 6.06 |  | » |  | 33.70 | » | 32.66 |
| " |  | " |  | 98.57 |  | 0.52 |  | 4.09 |  | 2.28 |  | » |  | » |  | 43.25 |  | 7.70 |  | » |  | 28.85 | » | 11.88 |
|  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | 5.98 |  | 3.08 |  | » |  | » |  | 19.04 |  | 6.21 |  | » |  | 33.07 | » | 31.82 |
| " |  | " |  | 100.26 |  | 1.93 |  | 7.11 |  | 2.90 |  | » |  | » |  | 44.06 |  | 4.96 |  | » |  | 25.45 | » | 13.86 |
|  |  |  |  |  |  | 2.77 |  | 9.72 |  | 3.66 |  | » |  | » |  | 18.13 |  | 3.74 |  | » |  | 27.27 | » | 34.70 |
| " |  | " |  | 98.06 |  | 0.60 |  | 4.60 |  | 2.55 |  | » |  | » |  | 31.92 |  | 16.39 |  | » |  | 28.64 | » | 13.36 |
|  |  |  |  |  |  | 0.86 |  | 6.29 |  | 3.22 |  | » |  | » |  | 13.13 |  | 12.36 |  | » |  | 30.68 | » | 33.45 |
| " |  | " |  | 99.15 |  | 1.17 |  | 4.80 |  | 2.32 |  | » |  | » |  | 40.99 |  | 10.35 |  | » |  | 27.41 | » | 12.11 |
|  |  |  |  |  |  | 1.76 |  | 6.87 |  | 3.07 |  | » |  | » |  | 17.65 |  | 8.17 |  | » |  | 30.74 | » | 31.74 |
| " |  | " |  | 100.51 |  | 0.92 |  | 4.24 |  | 3.61 |  | » |  | » |  | 41.08 |  | 10.39 |  |  |  | 28.18 | » | 12.05 |
|  |  |  |  |  |  | 1.37 |  | 5.99 |  | 4.75 |  | » |  | » |  | 17.46 |  | 8.10 |  |  |  | 31.18 | » | 31.16 |
| Malanite |  | CuPt2S41 |  | 102.58 |  | 5.05 |  | 8.75 |  | 13.40 |  | » |  | » |  | 45.27 |  | b.d.l. |  | » |  | b.d.l. | » | 28.78 |
|  |  |  |  |  |  | 5.68 |  | 9.37 |  | 13.25 |  | » |  | » |  | 14.58 |  | » |  | » |  | » | » | 56.41 |
| " |  | CuPt2S42 |  | 99.90 |  | 4.34 |  | 6.79 |  | 13.72 |  | » |  | » |  | 45.54 |  | » |  | » |  | » | » | 27.93 |
|  |  |  |  |  |  | 5.09 |  | 7.57 |  | 14.14 |  | » |  | » |  | 15.28 |  | » |  | » |  | » | » | 57.04 |
| " |  | CuPt2S43 |  | 99.82 |  | 4.26 |  | 6,14 |  | 13.48 |  | » |  | » |  | 46.63 |  | » |  | » |  | » | » | 27.89 |
|  |  |  |  |  |  | 5.04 |  | 6.91 |  | 14.01 |  | » |  | » |  | 15.79 |  | » |  | » |  | » | » | 57.46 |

Note. Compositions expressed in wt. % and in at. % are in the first and second rows for each phase, respectively; b.d.l. – below detection limit; phases also contain Sn: 1 - 1.34 mass% (0.61 at. %), 2 - 1.59 mass% (0.88 at. %), 3-1.42 mass% (0.79 at.%).